[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION




Leichtlauf Special F 5W-30


ОПИСАНИЕ                     Моторное масло легкого хода на основе НС-синтетической технологии, обладает исключительной защитой от износа, минимизирует отложения в двигателе, снижает потери на трение. Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе многоклапапанных, с системой управления фазами газорасперделения, турбонаддувом, интеркулером (LLK), фильтром сажистых частиц (DPF).  или охлаждения наддувочного воздуха (LLK). Специально для увеличенных  интервалов замены и высоких моторных требований.

СВОЙСТВА


- быстрая прокачка при глубоких температурах

- экономит топливо и сокращает количество вредных веществ в выхлопе
- наивысшая смазочная способность
- высокая устойчивость к старению

- оптимальная чистота двигателя
- сохраняет катализатор и турбину 

 Допуски и спецификации:

ACEA A5-08/B5-08

Ford WSS-M2C 913-A

Ford WSS-M2C 913-B

Ford WSS-M2C 913-C
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:
                                            Fiat 9.55535-G 

ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ 
Класс вязкости SAE
: 
5W-30

                                         Плотность при 15 °C           :    0,850     г/см³          DIN 51757

                                         Вязкость при   40°C
:
53,5
мм2/с          DIN 51652


Вязкость при 100°C
:

10

мм2/с          DIN 51652


Индекс вязкости
:

177                          DIN ISO 2909


Температура вспышки        :    228                          DIN ISO 2592    

                                        Температура застывания
:

– 33

°C               DIN ISO 3016

ASTM                                   :       3                            DIN 51578           

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ
 Для всех автомобилей, требующих данные спецификации, в частности новые а\м Форд (WSS-M2C 913 C) с 2009 года. Leichtlauf Special F 5W-30 также обратно совместим и может применятся в более старый моделях Форда с 7/1998 и также Land-Rover, Fiat, Rover/MG, Jaguar, Mazda и Citroën, требующих смазочный материал этой спецификации. Не приспособлено для VW при продлении периодичности технического обслуживания (WIV)!
ПРИМЕНЕНИЕ
 Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. Полная                          эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии.
 ФАСОВКА                     Leichtlauf Special F 5W-30                  1 л                     
Артикул 3852


5 л

Артикул 3853



20 л

Артикул 3854



60 л

Артикул 3855



205 л

Артикул 3856
	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считатья надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.


Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de
[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





