[image: image1.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds






[image: image2.jpg]MOLY

MOTORENOLE
ADDITIVE
AUTOPFLEGE







Leichtlauf Special LL 5 W-30

Leichtlauf Special LL 5 W-30


ОПИСАНИЕ
Специальный продукт для новейших моторов Opel, предусматривающий увеличенные интервалы замены. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора. Масло протестировано на турбированных и оснащенных катализатором моторах. Может использоваться и в старых двигателях Opel, в которых разрешено применение моторный масел данного класса вязкости
СВОЙСТВА
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
· отличная чистота двигателя
· очень высокая защита от износа и надежность смазывания
· высокая стабильность к сдвигу
· высокая стабильность к высоким температурам
· очень низкие потери масла на испарение

  -  экономия топлива и сокращает выпуск вредных выбросов

-  проверено на турбированных двигателях и катализаторе 
Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:
ACEA 


 A3-04 / B4-04
API 


 SL / CF
BMW Longlife-01

Оpel 


 GM LL A025 / GM LL B025
MB                                  229.3

VW                                 502.00, 505.00
ТЕХНИЧСЕКИЕ


ДАННЫЕ 
Класс вязкости
: 5W-30

Цвет ASTM
: 3,5



Плотность при 15°C
:
0,855

г/см³


Вязкость при   40°C
:  66,4 

мм2/с

Вязкость при 100°C
:
11,5

мм2/с

Индекс вязкости
:
169

Температура вспышки
:
230

°C

Температура застывания
:
–39

°C
                                         Сульфатная зольность        :  1,15       г/100 г

                                         Щелочное число                  : 10,5         мг KOH/г
                                         Испаряемость                      : <13,0       %
                                         HTHSV                                  : 3,5         мПа·с

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ
Специальное, HC–синтетическое, всесезонное моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов автомобилей Opel, Также может использоваться и в старых двигателях Opel, в которых разрешено применение моторный масел данного класса вязкости
[image: image3.png]RRODUIHINEORIIATION




ПРИМЕНЕНИЕ
При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ФАСОВКА 


                                               
Leichtlauf Special LL  5W-30     1 л       

   Артикул 1192


                                                             4 л                        Артикул 7654

                                                                                                      5 л
   
Артикул 1193


20 л

Артикул 1194


60 л

Артикул 1195


205 л

Артикул 1196
PI 04/06/06
	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.


Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de
