[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION





OPTIMAL 10W-40
ОПИСАНИЕ

OPTIMAL 10W-40 – это всесезонное жидкое моторное масло современной формулы, созданное на технологиях синтеза и разработанное с учетом самых высоких требований, предъявляемых современными бензиновыми двигателями с высокой частотой вращения. Оно обеспечивает отличную смазку при любых условиях эксплуатации. Подобранные отменные основные масла гарантируют первоклассную чистоту двигателя.  Турбо и катализатор прошли испытание.

СВОЙСТВА
- 
легкая работа двигателя
· отличная надежность смазки при любых условиях эксплуатации
· высокая надежность и устойчивость к старению
· длительный срок службы двигателя
· превосходная чистота двигателя
- 
быстрая подача масла при низких температурах
- оптимальное давление масла при любых оборотах
· смешивается с традиционными моторными маслами и совместим с ними
· снижает расход топлива при низких температурах
· катализатор выхлопных газов и турбо прошли испытание
· обеспечивает незначительный выброс вредных веществ

Соответствует и удовлетворяет следующим классификациям и спецификациям:

API SL/CF

ACEA A3-02/B3-98 Выпуск 2/B402

Performance Level:

VW 502 00 и 505 00



MB 229.1
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Класс вязкости

: 10W-40


Плотность при +15 °C

: 0,86
г/см³

DIN 51757

Вязкость при +40°C

: 96,5
мм²/сек

DIN 51562



Вязкость при +100°C

: 14,3
мм²/сек

DIN 51562

Индекс вязкости

: 154


DIN ISO 2909

Температура воспламенения
: 235
°C

DIN ISO 2592

Температура каплепадения
: - 33
°C

DIN ISO 3016

Хроматическое число ASTM
: 4,0


DIN 51578
.../2

ОБЛАСТИ
Для использования в течение любого сезона специально в современных
ПРИМЕНЕНИЯ
бензиновых двигателях с высокой частотой вращения с многоклапанной техникой и без нее, а также с турбонадувом. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Соблюдению подлежат предписания по эксплуатации автомобилей и двигателей изготовителей.

ТАРА ДЛЯ
ПОСТАВКИ
OPTIMAL 10W-40
1 л


№ продукта 3929


4 л


№ продукта 3930


60 л


№ продукта 3931


205 л


№ продукта 3932
PI 00/01/04
Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.
[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





